НЕРАВНОВЕСНЫЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

С.И.Кононенко

Харьковский Национальный Университет им. В.Н.Каразина

E-mail : kononenko@htuni.kharkov.ua

Аннотация. Приведены экспериментальные результаты исследо-вания неравновесных функций распределения электронов в твер-дотельной плазме. Изучалась вторичная электронная эмиссия, индуцированная быстрыми легкими ионами. Показано, что функция распределения неравновесных электронов имеет сте-пенной характер. Для исследованных металлов функция рас-пределения имеет два степенных участка с различными пока-зателями степени. Для полупроводниковых материалов излома на функции распределения не наблюдается. Различия связываются с плазмонами, возбуждаемыми в среде свободных электронов в треке иона. Рассматривается возможность применить неравно-весные степенные распределения электронов для прямого преоб-разования энергии ядерных частиц в электрическую.

1. Введение

Наиболее многочисленной компонентой вторичного излу-чения являются электроны. Энергетические спектры вторичной ионно-электронной эмиссии (ВИЭЭ) несут на себе отпечаток неравновесных распределений, сформированных в треке иона. Последнее указывает на то, что, измеряя энергетические спектры ВИЭЭ, можно восстановить неравновесное распределение электронов, в частности, установить его функциональную зави-симость [1]. Поскольку экспериментальные методики иссле-дования ВИЭЭ хорошо разработаны и известны, то она успешно может применяться как канал получения информации о функциях распределения, формируемых в твердотельной плазме.

Возможность существования степенных стационарных решений кинетического уравнения для частиц, показана впервые А.В. Кацем, В.М. Конторовичем, В.Е. Новиковым и С.С. Мои-сеевым [2]. Для формирования универсальных стационарных неравновесных распределений частиц необходимо наличие в импульсном пространстве источника и стока частиц или энергии, которые обеспечивают постоянный по спектру поток частиц или энергии. Такая ситуация реализуется в треке быстрого иона, причем роль источника играет ионизация атомов среды, а стоком является эмиссия.

В настоящее время считается экспериментально доказанным осуществимость степенных неравновесных распределений (СНР) в плазме металлов при прохождении быстрых ионов [3-6]. Как показано в теоретической работе [7], для полупроводниковой плазмы в областях энергий (E - EF) > EF может существовать степенное распределение, отвечающее постоянному потоку энергии или частиц в импульсном пространстве. Причем распределение формируется как за счет соударений с электронами, принадлежащими интервалу (E - EF) > EF, так и за счет соударений с равновесными электронами.

Формирование неравновесных распределений в полупроводниковой среде экспериментально не изучено, и, в связи с этим, для полноты картины целесообразно было провести такие исследования. Нами впервые экспериментально изучается вопрос формирования неравновесных функций распределений электронов по энергиям в полупроводниковой плазме при прохождении пучков быстрых ионов водорода и гелия. Кроме того, приводятся результаты измерения функций распределения электронов в плазме ряда металлов и анализируются возможные причины отличия наблюдаемых распределений от таковых, формируемых в полупроводниковой плазме. Метод исследования основан на возможности восстановления неравновесных функций распре-делений электронов по измеренным энергетическим спектрам кинетической ионно-электронной эмиссии.

Наличие большого числа высокоэнергетичных электронов дает возможность эффективно преобразовать кинетическую энергию иона (ядерной частицы) в электрическую.

2. Функции распределения неравновесных электронов

Исследования неравновесных функций распределения, формируемых в твердотельной плазме полупроводников и металлов при прохождении пучков ионов водорода и гелия, проводились на экспериментальной установке со сферическим энергоанализатором, подробно описанной в [8]. Измерения энергетических спектров кинетической ВИЭЭ такого типа анализатором со сферическим распределением тормозящего электрического поля позволяют восстановить явный вид функции распределения электронов по энергиям.

Эксперименты проводились с мишенями, изготовленными из германия, арсенида галлия, теллурида кадмия, титана, серебра, нержавеющей стали (12Х18Н10Т). Толщина мишеней превышала длину пробега ионов в данных веществах. Все мишени имели высокую чистоту материала, а их поверхности предварительно очищались химическим способом. Кроме того, в качестве мишени использовался сурьмяно-цезиевый катод, который представлял собой тонкий сурьмяно-цезиевый слой, нанесенный на массивную никелевую подложку. Толщина слоя превышала глубину, с которой могли выйти неравновесные электроны из данного вещества в вакуум.

|  | На рис.1 представ-лена в двойном лога-рифмическом масш-табе типичная функ-ция распределения неравновесных элек-тронов для арсенида галлия в случае про-хождения его иона-ми He+ с энергией 1,25 МэВ. Как видно из графика, экспе-риментальные точки хорошо укладываю-тся на одну прямую, |
| --- | --- |
| Рис.1. Функция распределения неравно-весных электронов для арсенида галлия, формируемая при прохождении пучка ионов He+ с энергией 1,25 МэВ. |  |

которой соответствует показатель степени s = 2,9 на рассматривае-мом интервале энергий электронов в вакууме 5100 эВ. Наличие одного участка функции распределения наблюдалось для всех исследуемых полупроводников.  

Типичная функция распределения, формируемая в титане при прохождении пучков ионов He+ с энергией 1,25 МэВ, представлена в двойном логарифмическом масштабе на рис.2. Как

|  | видно из рисунка, функция распреде-ления имеет кусоч-но-степенной хара-ктер. На экспери-ментальной кривой наблюдалось два линейных участка в интервалах энер-гий электронов Е 530 эВ и для Е 30100 эВ, кото-рым соответствуют различные показа-тели степени s : s1 = 3,3 и s2 = 2,6. |
| --- | --- |
| Рис.2 Функция распределения неравно-весных электронов для титана, форми-руемая при прохождении пучков ионов He+ с энергией 1,25 МэВ. |  |

Кусочно-степенной характер функций распределений электронов наблюдался также для плазмы остальных исследованных металлов

|  | и сурьмяно-цезиево-го катода при про-хождении ионов H+ и He+. При этом зна-чение энергии, опре-деляющей верхнюю границу первого и нижнюю второго ин-тервалов, варьирова-лось незначительно. Анализ статистичес-кого набора экспери- ментальных данных по СНР в плазме ме-таллов позволил сде- |
| --- | --- |
| Рис3. Зависимость показателя степени на первом энергетическом интервале s1 от энергии ионов He+ для различных метал-лов. |  |

лать вывод о том, что в случае ионов гелия наблюдается зависимость показателя степени s1 на первом энергетическом интервале от энергии налетающего иона, а именно, с ростом энергии (удельных энергетических потерь) иона абсолютное значение s1 уменьшается (возрастает). На рис.3 приведена наблю-даемая зависимость s1 от энергии налетающих ионов He+.

3. Выводы

В работе представлены результаты формирования неравновесной функции распределения в плазме полупроводников при облучении ионами. Показано, что в этом случае электронные распределения имеют степенную асимптотику с одним пока-зателем степени. Такая ситуация связывается с низкой энергией плазменных колебаний, распространяющихся на электронах проводимости.

Проведенные экспериментальные исследования функций распределений электронов, формируемых в твердотельной плазме металлов и сурьмяно-цезиевого катода при облучении их пучками быстрых легких ионов, показали, что во всех проведенных экспериментах с ионами H+ и He+ неравновесные функции распределений в исследуемом диапазоне энергий электронов от 5 до 100 эВ носят кусочно-степенной характер. Полученные функции распределения имеют два участка, соответствующие различным показателям степени в энергетических интервалах 530 эВ и 30100 эВ. Показатели степени, по-видимому, зависят от энергии (удельных ионизационных потерь) быстрых ионов, что и наблюдается для протонов на первом энергетическом интервале.

Авторы считают своим долгом отметить вклад профессора Моисеева С.С., по инициативе которого были начаты эти работы, состоявший в постоянном интересе, который он проявлял к этим работам. Авторы благодарят персонал ускорителя ВГ-5 ННЦ ХФТИ и лично Мищенко В.М. за создание условий для работы.

Работа поддержана Научно-технологическим центром в Украине проект №1862.

Литература

1. В.М.Балебанов, В.И.Карась, И.В.Карась, С.И.Кононенко,

С.С.Моисеев, В.И.Муратов, О.Ю.Нагучев. // Физика плазмы,

1998, т.24, № 9, с.789.

2. А.В.Кац, В.М.Конторович, С.С.Моисеев, В.Е.Новиков.

// Письма в ЖЭТФ, 1975, т.21, №1, с.13.

3. В.А.Бабенко, Н.П.Галушко, И.И.Залюбовский, В.И.Карась,

С.И.Кононенко, С.С.Моисеев, В.И.Муратов.//ЖТФ, 1980,

т.50, № 4, с.848.

4. Е.Н.Батракин, И.И.Залюбовский, В.И.Карась, С.И.Кононенко,

В.Н.Мельник, С.С.Моисеев, В.И.Муратов. // ЖЭТФ, 1985,

т.89, № 3(9), с.1098.

5. Е.Н.Батракин, И.И.Залюбовский, В.И.Карась, С.И.Кононен-

ко, С.С.Моисеев, В.И.Муратов.//Поверхность, 1986, № 12, с.82.

6. Е.Н.Батракин, С.И.Кононенко, В.И.Муратов. // УФЖ, 1985,

т.30, № 8, с.1185.

7. Карась В.И., Потапенко И.Ф. // Физика плазмы, 2002, т.28,

№ 10, с.908.

8. С.И.Кононенко, В.М.Балебанов, В.П.Журенко, О.В.Калантарь-

ян, В.И.Карась, В.Т.Колесник, В.И.Муратов, В.Е.Новиков,

И.Ф.Потапенко, Р.З.Сагдеев. //Физика плазмы, 2004, т.30, № 8,

с.722.